ХОМУТИ КАБЕЛЬНІ

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення

Хомути кабельні АСКО-УКРЕМ™ (далі – хомути) призначені для ув’язки в джгут проводів і кабелів.

2. Колір білий, чорний.

3. Матеріал виготовлення нейлон-66.

4. Технічні характеристики та габаритні розміри

| Модель | Ø ув’язки, мм | L, мм | W, мм | Межа міцності, Н | Колір |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3×100 | 22 | 100 | 2,5 | 80 | білий, чорний |
| 3×150 | 35 | 150 |  |  | білий, чорний |
| 3×200 | 50 | 200 |  |  | білий |
| 4×150 | 35 | 150 | 3,6 | 180 | білий, чорний |
| 4×200 | 50 | 200 |  |  | білий, чорний |
| 4×250 | 65 | 250 |  |  | білий, чорний |
| 4×300 | 80 | 300 |  |  | білий, чорний |
| 4×370 | 100 | 370 |  |  | білий |
| 5×200 | 50 | 200 | 4,6 | 220 | білий, чорний |
| 5×250 | 65 | 250 |  |  | білий, чорний |
| 5×300 | 80 | 300 |  |  | білий, чорний |
| 5×350 | 90 | 350 |  |  | білий, чорний |
| 5×400 | 105 | 400 |  |  | білий, чорний |
| 5×450 | 120 | 450 |  |  | білий, чорний |
| 5×500 | 150 | 500 |  |  | білий, чорний |
| 8×300 | 80 | 300 | 7,6 | 550 | білий |
| 8×400 | 150 | 400 |  |  | білий |
| 8×500 | 150 | 500 |  |  | білий, чорний |

5. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур -30…+80°С.

- Середнє значення відносної вологості повітря 90% при 25°С.

6. Монтаж

Для забезпечення зручного, швидкого стягування та обрізки хомутів рекомендується використовувати спеціальний інструмент для затяжки хомутів.

7. Транспортування та зберігання

Транспортування хомутів допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що оберігає вироби від механічних ушкоджень та забруднення.

Зберігати хомути слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі оточуючого повітря від -30°С до +80°С і відносній вологості до 80%.

Корпорація АСКО-УКРЕМ

Київська обл., Києво-Святошинський район,

с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В

(044) 500-0033

www.acko.ua, info@acko.ua

Дата продажу ________________________________

Підпис продавця ______________________________